## Slide 1
TCL 华星光电 · 内部博士文献分享
OLED 器件电容
从几何电容、C–V / C–f 到负电容机制
C_geo
C–V 四段
阻抗谱
负电容
器件诊断
Notes: 先声明边界：今天不讲像素存储电容 Cst，只讲 OLED 叠层本身的动态电容。建议 35 分钟讲解 + 10 分钟讨论。

## Slide 2
提纲
分享提纲
02 / 17
01
器件电容不是像素 Cst
C_oled 是有机叠层的动态响应
02
几何电容与等效电路
三明治结构、C_p(ω)、小信号测量
03
典型 C–V / C–f
V_bi、启亮、界面电荷、扩散电容
04
负电容机制
复合滞后、注入不对称、界面积累、自热
05
作为诊断工具
陷阱、界面、老化、印刷膜厚
06
对华星产线的启示
IJP OLED、柔性、高 PPI、寿命监控
Notes: 按问题→机制→文献→对华星意味着什么。负电容控制在 8 分钟，不要被问成铁电 NC。

## Slide 3
01 边界
先把对象说清楚：器件电容 ≠ 存储电容
03 / 17
今天不讲
背板 MIM / MIS 存储电容 C_st、GOA 自举电容、In-cell 互容。那些是阵列与电路问题，另做分享。
今天只讲 C_oled
器件本身
阴极–有机叠层–阳极构成的动态电容。有机层既是发光介质，也是介电层。
它随偏压和频率变
不是一个固定的平行板电容。注入、积累、复合、陷阱都会改 C(V,ω)。
它是探针，不是元件指标
产线不会把「负电容」写进规格书。但 C–V / 阻抗谱能读出界面、陷阱和老化。
Notes: 听众里一定有人以为在讲 Cst。用 30 秒把两者拆开，否则后面全听偏。

## Slide 4
02 结构
OLED 就是一块会发光的电容器
04 / 17
小信号下，未注入时器件近似平行板电容。一旦双极注入，电容就不再由几何单独决定。
阴极 Al / Mg:Ag / LiF
电子注入
ETL 电子传输
κ ≈ 3–4
EML 发光层
复合与陷阱
HTL 空穴传输
κ ≈ 3–4
阳极 ITO / 空穴注入
透明电极
C_geo = ε₀ ε_r A / d · 有机总厚约 100–200 nm
几何电容
C_geo = ε₀ ε_r A / d。有机材料 ε_r 约 3–4，远低于 SiNₓ / Al₂O₃。厚度 d 是最敏感的工艺量。
测试件 vs 像素
2 mm 测试像素 C_geo 在 nF 量级，便于阻抗谱。显示子像素则落到 fF–pF，和 Cst、寄生 C 缠在一起。
多层界面
HTL / EML / ETL 每个异质结都可能积累空间电荷。多层越多，C–V 越容易出现多峰和负电容。
Notes: 强调垂直 MIM：有机层 κ≈3–4，总厚 100–200 nm。印刷 OLED 的膜厚波动会直接写进 C_geo。

## Slide 5
02 测量
怎么测：阻抗谱把电容从导纳里拆出来
05 / 17
并联电容定义
C_p(ω) = Im[Y(ω)] / ω。高频极限回到 C_geo；低频才看得到陷阱、复合和热。
等效电路
最简：串联 R_s + 并联 R_pC_p。出现负电容时要加串联 RL 或常相位元件 CPE，描述分布弛豫。
C–V
固定频率扫偏压。看注入阈值、V_bi、电容峰、跌落和变负的电压。频率常用 100 Hz–10 kHz。
C–f / Nyquist / Bode
固定偏压扫频率。Nyquist 低频勾到 −Im Z < 0 就是感性响应；Bode 相位越过 0° 进入电感区。
瞬态光谱
阶跃电压后的电流若出现过冲（di/dt > 0 的时段），低频积分就会给出负的增量电容。
实验纪律
要控温、避自热、对比单极/双极器件。否则电子过程和焦耳热会搅在同一条低频尾巴上。
Notes: 板书两条：Y=1/Z，C_p = Im(Y)/ω。强调交流振幅要小（50–100 mV），否则会调制发光和复合。

## Slide 6
03 C–V
典型 C–V：四段，不是一条单调曲线
06 / 17
示意曲线（多层小分子 OLED，暗态）。真实器件峰位随阴极功函数、界面偶极和陷阱密度移动。
Chart: 
| -2 | -1 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 3.3 | 3.8 | 4.3 | 4.7 | 5.2 | 5.8 | 6.4 | 7.2 | 8
C / C_geo | 0.92 | 0.94 | 0.98 | 1.05 | 1.22 | 1.55 | 1.72 | 1.48 | 1.35 | 1.58 | 1.86 | 1.7 | 1.15 | 0.55 | 0.05 | -0.55 | -1.15 | -1.45
I 反偏
C ≈ C_geo
II 第一峰
接近 V_bi / 平带
III 第二峰
双极注入，扩散电容
IV 跌落 / NC
复合与滞后，C 可小于 0
红线为示意 C(V)，不是某颗具体器件的测量。零线以下即负电容。
Notes: 指着图讲四段。第一峰≈V_bi（或界面偶极修正后的平带）；第二峰对应双极注入；跌落与启亮同步；再往上可能变负。

## Slide 7
03 C–V
C–V 每一段在说什么
07 / 17
反偏 / 耗尽
C ≈ C_geo。内建场抽空可动电荷。若反偏 C 仍随频率掉，体内有深陷阱在响应。
第一峰 · 接近 V_bi
多数报道把第一峰拐点对应启亮或平带。阴极功函数、Alq₃/Al 偶极可以把表观 V_bi 抬高约 1 V。
第二峰 · 扩散电容
电子（或空穴）开始大量注入，过剩载流子贡献扩散电容。Alq₃ 偏 n 型时，第二峰常由电子主导。
跌落 · 复合开始吃电荷
亮度明显起来时，复合把积累电荷清掉，dQ/dV 下降。跌落电压与 1 cd/m² 启亮常常对齐。
界面电荷
NPB/Alq₃ 一类异质结会钉住界面电荷。反偏 C 上升、峰位平移，都是界面电荷在改内建势。
老化指纹
2025 年阻抗工作显示：老化后负界面电荷减少、串联电阻变大。C–V 峰高和峰位是寿命监控量。
Notes: Zhang et al. Molecules 2020：暗态两峰；光照会抬高第一峰并让它偏离 V_bi，说明空间电荷改了体内场。

## Slide 8
03 C–f
C–f：高频看几何，低频看慢过程
08 / 17
高正偏（约 4–7 V）下的示意 C–f。低频变负 = 电荷响应跟不上电压调制。
Chart: 
| 1M | 300k | 100k | 30k | 10k | 3k | 1k | 300 | 100 | 30 | 10 | 3 | 1
C / C_geo | 1 | 1.02 | 1.05 | 1.12 | 1.28 | 1.45 | 1.35 | 0.85 | 0.15 | -0.7 | -1.4 | -1.9 | -2.2
高频
几何电容，偶极跟得上
中频
陷阱与界面开始响应
100 Hz 以下
复合、释放、自热，可变负
横轴为频率（示意，从高频到低频）。驱动刷新 60–165 Hz 是大信号，不能把这条小信号 NC 直接写进像素电路。
Notes: 同一偏压下，f 从 1 MHz 扫到 1 Hz。负电容几乎总出现在 <100 Hz、高正偏。提醒：这是诊断窗口，不是驱动频率窗口。

## Slide 9
04 负电容
负电容：增量电容为负，不是介电常数翻号
09 / 17
它看起来像什么
C–V 在高正偏越过零；C–f 在低频掉到负值；Nyquist 低频出现感性勾；Bode 相位 > 0°。物理上是：电压升高的瞬间，内部电荷来不及按准静态增加，甚至因为复合/释放而减少。
它不是什么
不是铁电负电容
HZO / NC-FET 是极化回滞的 dP/dE < 0。OLED 的 NC 是载流子动力学，介质仍是普通有机层。
不是电路里的电感元件
等效电路用 L 只是拟合。器件里没有线圈，是复合和热的延迟造成相位超前。
不是设计目标
出现 NC 说明慢过程很强：注入不平衡、陷阱复合、界面水库或自热。用来找问题，不是用来优化开口率。
Notes: 务必先澄清：不是铁电 HZO 的负电容 FET，也不是把像素做成负 C。是 dQ/dV < 0 的小信号响应，阻抗上像电感。

## Slide 10
04 负电容
双极工作下的五种电子机制
10 / 17
机制 | 主导条件 | 频率 / 偏压 | 怎么辨认
Langevin 复合 | 双极、迁移率尚可 | 低频、高正偏 | 亮度起来后 C 急跌；与 np 乘积滞后有关
陷阱辅助 SRH | 电子陷阱多 | 低频，τ_r ≈ 2/(N_t C_p) | 加陷阱 NC 变强；几乎无陷阱的 LED 无 NC（PRL 2018）
注入不对称 | 空穴易进、电子难进 | 接触限制 | 改阴极/钝化界面，Nyquist 感性勾跟着变
有机–有机界面积累 | 迁移率差、多层 | 中低频 | 界面越多 C–V 越容易多峰并变负
能量无序 / 色散输运 | 高斯 DOS 宽 | 宽频带 | σ/k_B T ≳ 6 时模型给出 NC
Notes: 主线引用 Kim/Ko/Lee, J. Flex. Print. Electron. 2026。共同原则：电荷再分布滞后于电压。Niu PRL 2018 是陷阱辅助复合的关键实验。

## Slide 11
04 负电容
单极器件里，自热会冒充负电容
11 / 17
时间尺度
电子过程可以到 μs–ms；热弛豫到 10 ms–s。极低频（<10 Hz）的 NC 要先怀疑焦耳热。
判据
加铜块改善散热，NC 明显减弱 → 热贡献。单极器件仍有 NC 且随功耗走 → 也是热。
综述的建议
专门设计单极器件，频域和时域一起做，才能把热和电子拆开。只扫一条 C–f 不够。
对产线的提醒
大电流老化夹具、封装前后、玻璃 vs 柔性衬底的热阻不同，NC 强度不能直接横向比。
Notes: 这是 2026 综述最强调的开放问题。华星做加速老化、高温点亮时尤其容易把热和电子搅在一起。

## Slide 12
05 诊断
电容是慢电荷过程的显微镜
12 / 17
读注入势垒
NC 起始电压随阴极功函数移动（Garcia-Belmonte, PRB 2007）。可估计界面态和偶极。
读陷阱
变温 C–f、光助 C–V。陷阱越多，低频 NC 和电导台阶越明显。PRL 2018 是对照实验模板。
读界面水库
插入薄绝缘或改 HTL/ETL 界面，C–V 峰个数和峰位会变。用来判断哪一层在囤电荷。
读老化
Park et al. 2025：老化后负界面电荷下降、电阻上升。把 C–V 峰高纳入寿命看板，比只看亮度衰减更早。
读膜厚与印刷
C_geo ∝ 1/d。IJP 膜厚不均会变成 C_geo 分布，再变成亮度和色偏。大面积扫描 C_geo 是印刷均匀性的电学镜子。
读极化子积累
Adv. Funct. Mater. 2025：自发取向极化（SOP）会在界面囤极化子。C–V 能定位这些慢电荷。
Notes: 落到可执行的测试项。材料组看界面和陷阱，器件组看平衡，可靠性组看老化峰位。

## Slide 13
05 与驱动
和像素驱动的接点：C_oled 会进回路
13 / 17
回路里它干什么
驱动管看到的负载是 OLED 结电容 + 串联电阻 + 发光非线性。PWM / PHM 的脉冲边沿要给 C_oled 充电；低灰阶短脉冲时，充电电流占比变大，表观效率会漂。
高 PPI 时更麻烦
和 Cst、寄生抢频段
子像素 C_oled 只有 fF–pF，和 C_st、C_gs 同量级。阻抗上要分频段看，不能把测到的 C 全算给器件。
负电容不会帮你补偿
低频 NC 发生在 <100 Hz 的小信号。面板刷新 60–165 Hz 的大信号驱动，不能拿 NC 当电路元件用。
直流老化 vs 交流诊断
寿命用直流或脉冲点亮；机理用小信号电容。两套实验要在同一批器件上配对，否则对不上。
Notes: 点到为止。电路同事关心的是：PWM 边沿、低灰阶、高 PPI 下 C_oled 不再可忽略。

## Slide 14
06 华星
对华星产线：同一套电容，三条产品线答案不同
14 / 17
产品 | 器件电容痛点 | 建议动作
印刷 OLED（武汉 IJP） | 膜厚 → C_geo 不均 → 亮度 Mura | 大面积 C_geo mapping 纳入制程监控
柔性 / 折叠 OLED | 弯折后界面积累和漏电变 | 弯折前后对比 C–V 峰位，不要只看亮度
高 PPI 玻璃基 OLED | C_oled 与 Cst / 寄生无法分开 | 先用大尺寸测试件建谱，再缩到像素
寿命与可靠性 | 亮度衰减滞后于界面变化 | 把 C–V 峰高、R_s、低频 NC 起点做成老化指纹
材料迭代（HTL/ETL） | 多界面容易囤电荷 | 每加一层就扫一条 C–V，作为叠层放行条件
Notes: 最后十分钟落到产线。印刷看 C_geo 均匀性；柔性看弯折后界面电荷；高 PPI 玻璃基 OLED 看 C_oled 与寄生分离。

## Slide 15
06 精读
推荐精读（8 篇，分享够用）
15 / 17
Kim, Ko, Lee · 2026
J. Flex. Print. Electron. 综述。NC 在 C–V / C–f / Nyquist 中的表现，五种电子机制 + 自热。本次主线。
Niu et al. · PRL 2018
系统改电子陷阱密度。陷阱越多 NC 越强；近无陷阱的 LED 无 NC。陷阱辅助复合的铁证。
Garcia-Belmonte · PRB 2007
PPV OLED 的 C–V。低偏塌缩、阴极功函数决定感性起始电压。用来讲界面态和偶极。
Zhang et al. · Molecules 2020
光助 C/G–V。暗态两峰；光照抬高第一峰并偏离 V_bi。讲空间电荷和界面偶极的好图。
Park et al. · 2025
阻抗看老化界面电荷。负界面电荷下降、电阻上升。最接近产线可靠性语言。
Bisquert 2006 / Guan 2017
界面态注入导致 NC；空间电荷与非同步响应。历史来源，答「谁先看到」时用。
Notes: 开场主线是 2026 综述。机制实验锚点是 PRL 2018。老化用 2025 Organic Electronics。其余作备份。

## Slide 16
讨论
五个值得当场争的问题
16 / 17
01 印刷均匀性
能否用 C_geo mapping 替代或补足光学膜厚？套准误差和厚度误差在电容上如何分开？
02 寿命监控
NC 起始电压、C–V 峰高，谁更早于亮度衰减？要不要进可靠性看板？
03 多层界面
C–V 第二峰到底是扩散电容还是某层界面水库？加一层就多一个峰，怎么拆？
04 热还是电子
我们的加速老化夹具热阻多大？单极对照器件谁来做？
05 高 PPI
1700 PPI 像素里，C_oled、C_st、C_gs 在阻抗上怎么分离？测试件谱能缩到子像素吗？
不要争的问题
「能不能用铁电负电容做 OLED 像素」——对象都不是同一种 NC，留给另一次分享。
Notes: 每个问题不超过两分钟。优先问印刷和老化，这两项和华星最贴。

## Slide 17
收束
电容是慢电荷的语言，不是又一个规格数字
几何
未注入时 OLED 就是 C_geo。印刷厚度、开口面积，第一笔账在这里。
谱
C–V 读注入和界面，C–f 读快慢过程。峰位、跌落、启亮要画在同一张图上。
负电容
dQ/dV < 0，来自滞后的复合、注入、界面或热。用来诊断，不要写进驱动电路。
产线
材料放行扫 C–V，印刷监控 C_geo，可靠性看峰高和 NC 起点。器件组把谱建起来。
Notes: 四句话收：几何、谱、负电容、产线。然后停，把讨论题丢回去。